Сравнительный анализ порошковых лыжных смазывающих составов

| наименование | Углерод/масс % | Фтор/масс % | Водород/масс % | Йод/масс % | Хлор/масс % | Борм/кач. | Модибден/кач. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VAUHTI Goldfox +1-150C | 19,9 | 79,9 | < 0,5 | н.а. | < 1,0 | - | - |
| VAUHTI HFC 9 -4+100C | 20,2 | 78,7 | < 0,5 | н.а. | < 0,5 | - | - |
| SWIX FC100 0-150C | 19.3 | 80,6 | < 0,5 | н.а. | < 0,5 | - | - |
| SWIX Cera F +4-40C | 17,7 | 82,2 | < 0,5 | н.а. | < 0,5 | - | - |
| START SFR 60 -3-70C | 22,7 | 77,2 | < 0,5 | н.а. | < 1,0 | - | - |
| START BLACK MAGIC +10-20C | 22,4 | 75,4 | < 0,5 | н.а. | < 1,0 | прис. | 1,8 % с размером частиц 1мкм |
| FESTA-SPORT FS-P17 +8-120C | 15,6 | 84,3 | < 0,5 | н.а. | < 0,5 | - | - |
| FESTA-SPORT FS-P8 luxe -3-230C | 19,5 | 80,3 | < 0,5 | н.а. | < 1,0 | - | - |

Анализ показал, что представленные образцы состоят из углерода и фтора. Водород, хлор, йод, бром, графит за исключением VAUHTI  HFC 9 -4+100C и молибден за исключением START BLACK MAGIC +10-20C  всё то, что может содержаться в представленных образцах, не обнаружены.

Из этого можно сделать вывод, что представленные образцы индивидуальное вещество или смесь фторпарафинов.

Элементный анализ проведен методом энерго-дисперной спектроскопии (ЭДС). Показано полное (на уровне чувствительности прибора) отсутствие примесей.