К зимнему сезону 2018г.-2019г. изготовлен порошок FS-P18 «Фэста-Спорт»

температурный диапазон применения -120С -220С

предназначен для лежалого и сухого снега

влажность воздуха от 40% до 70%

Физико-химические показатели порошка FS-P18 «Фэста-Спорт»

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Белый порошок |
| Углерод/масс% | 17,3 |
| Фтор/масс% | 82,4 |
| Гранулометрический состав порошка (размер частиц - мкм) | 0,2-0,5 |
| Форма частиц | Сфера |
| Морфология частиц | Пакет нанопленок |
| Температура плавления (0С) | 160-165 |
| Массоая доля влаги (% не более) | 0,02 |
| Плотность (г/см) | 2,1-2,3 |
| Насыпная плотность (г/см) | 0,6-0,8 |
| Химическая стойкость, стойкость к воздействию кислот, щелочей, растворителей | Стоек |
| Атмосферостойкость | Абсолютная |
| Водопоглощение за 24 часа (%) | 0,00 |
| Коэффициент трения – покоя | 0,15 |
| Гидрофобность (краевой угол смачивания) | 120 |
| Угол срыва капли | 18 |

По запросу отправим термогравитограмму и масс-спектрограмму.

Приборы для снятия характеристик порошка FS-P18

1.       Термогравиметрический/дифференциально-термический анализатор DTG–60H (Shimadzu)

2.       Хроматомасс-спектрометр Shimadzu GCMS-QP2010 с пиролитической приставкой PY-2020iD